Университет ИТМО

Физико-технический мегафакультет Физический факультет

Группа ПИиКТ 1.2

Студенты: Бармичев Григорий Андреевич

Преподаватель Рудель Алёна Евгеньевна

К работе допущен:

Работа выполнена:

Отчет принят:

Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе №3.08

Эффект холла в примесных полупроводниках

- Цели

Изучить эффект Холла в примесных полупроводниках. Ознакомиться сметодом измерения концентрации и подвижности основных носителей тока в примесных полупроводниках с помощью эффекта Холла.

- Задачи

- Измерить продольное напряжение U12при различных значениях температуры Tпри постоянной силе тока I.

- Вычислить электропроводность σи построить график зависимости lnσот 1/T.

- Определить диапазон температур, соответствующий одному типу проводимости.

- Исследовать зависимость ЭДС Холла Uxот индукции магнитного поля Bпри постоянных Iи T.

- Исследовать зависимость ЭДС Холла Uxот силы тока Iпри постоянных Bи T.

- Исследовать зависимость ЭДС Холла Uxот температуры Tпри постоянных Iи B.

- Рассчитать постоянную Холла Rx, концентрацию основных носителей тока nи их подвижность μ.

- По знаку напряжения Холла определить тип примесного полупроводника.

- Объект исследования

Примесный полупроводник, в котором исследуются продольное падение напряжения и ЭДС Холла при изменении температуры, силы тока и индукции магнитного поля.

- Метод экспериментального исследования

Многократные прямые измерения при различных значениях напряжения, температуры, силы тока и магнитной индукции, с последующей обработкой результатов вычислений.

- Рабочие формулы и исходные данные

- Ux=RxIBb — основная формула эффекта Холла.

- σ=1ρ — связь электропроводности σ с удельным сопротивлением ρ.

- R12=ρL12bd — сопротивление образца между точками 1 и 2.

- IR12=U12 — закон Ома для участка цепи.

- σ=IL12U12bd — формула для экспериментального определения электропроводности образца.

- U34'=Ux+ΔU — напряжение между точками 3 и 4 при одном направлении магнитного поля.

- U34''=-Ux+ΔU — напряжение между точками 3 и 4 при обратном направлении магнитного поля.

- Ux=U34'-U34''2 — формула для определения напряжения Холла без дополнительной ΔU.

- Rx=UxbIB — формула для расчёта постоянной Холла.

- Rx=aqen — связь постоянной Холла Rx с концентрацией основных носителей тока n.

- n=aqeRx — формула для расчёта концентрации основных носителей тока.

- σ=qenμ — связь электропроводности σ с концентрацией носителей n и их подвижностью μ.

- μ=σqen — формула для расчёта подвижности основных носителей тока.

- Измерительные приборы

| Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| Вольтметр | Электроизмерительный | 0–3 В | 0,001 В |
| Амперметр | Электроизмерительный | 0–1,50·10⁻² А | 1 мкА |
| Генератор тока (ГН3) | Электроизмерительный | 0–15 мА | — |
| Стенд С3-ЭХ01 | Лабораторный стенд | — | — |

- Схема установки

Рис. 1. Рабочая схема для исследования электропроводности образца.

Рис. 2. Рабочая схема для измерения ЭДС Холла.

- Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 1.

Результаты измерения продольного напряжения U12 при разных значениях температуры T. при постоянной силе тока I=1мА и вычислений 1/T, электропроводности σ и ln⁡(σ).

Пример вычисления для первого значения T=300 К, U12=1,601 В:

1T=1300=3,33⋅10-3 К-1

σ=IL12U12bd=1⋅10-3⋅1⋅10-51,601⋅4⋅10-6=1,56⋅10-3 См

ln⁡(σ)=ln⁡(1,56⋅10-3)=-6,46

| T, К | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U12, В | 1,601 | 1,728 | 1,842 | 1,950 | 2,112 |
| 1/T, К-1 | 3,33⋅10-3 | 3,23⋅10-3 | 3,13⋅10-3 | 3,03⋅10-3 | 2,94⋅10-3 |
| σ, См | 1,56⋅10-3 | 1,45⋅10-3 | 1,36⋅10-3 | 1,28⋅10-3 | 1,18⋅10-3 |
| ln⁡(σ) | -6,46 | -6,54 | -6,60 | -6,66 | -6,74 |

Таблица 2.

Результаты исследования зависимости ЭДС Холла Ux от величины магнитного поля B при постоянной силе тока I=2,00 мА и постоянной температуре T=300 К.

Пример вычисления для первого значения B2 мТл:

Ux=U34'-U34''2=0,003-0,0722=-0,0345 В

| B, мТл | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U34', В | 0,003 | -0,030 | -0,063 | -0,097 | -0,130 |
| U34'', В | 0,072 | 0,107 | 0,141 | 0,174 | 0,208 |
| Ux, В | -0,0345 | -0,0685 | -0,1020 | -0,1355 | -0,1690 |

Таблица 3.

Результаты исследования зависимости ЭДС Холла Ux от величины тока I при постоянной величине магнитного поля B=10 мТл и постоянной температуре T=300 К.

Пример вычисления для первого значения I200 мкА:

Ux=U34'-U34''2=-0,013-0,0212=-0,0170 В

| I, мкА | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U34', В | -0,013 | -0,026 | -0,039 | -0,052 | -0,065 |
| U34'', В | 0,021 | 0,042 | 0,063 | 0,083 | 0,104 |
| Ux, В | -0,0170 | -0,0340 | -0,0510 | -0,0675 | -0,0845 |

Таблица 4.

Результаты исследования зависимости ЭДС Холла Ux от температуры T при постоянной величине магнитного поля B=10 мТл и постоянном токе I=1 мА.

Пример вычисления для первого значения T300 К:

Ux=U34'-U34''2=-0,065-0,1042=-0,0845 В

| T, К | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U34', В | -0,065 | -0,063 | -0,060 | -0,058 | -0,055 |
| U34'', В | 0,104 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,106 |
| Ux, В | -0,0845 | -0,0840 | -0,0825 | -0,0815 | -0,0805 |

- Расчёт результатов косвенных измерений

Для расчёта используем формулы:

Rx=UxbIB,n=aqe∣Rx∣,μ=σqen.

Где b=2⋅10-3 м — толщина образца, I=1⋅10-3 А, B=10⋅10-3 Тл, a=1,93, qe=1,6⋅10-19 Кл.

Пример вычисления для первого значения T300 К, Ux = -0,0845 В:

Rx=UxbIB=-0,0845⋅2⋅10-31⋅10-3⋅10⋅10-3=-16,9

n=aqe∣Rx∣=1,931,6⋅10-19⋅16,9=7,14⋅1017 м-3

μ=σqen=1,56⋅10-31,6⋅10-19⋅7,14⋅1017=1,37⋅10-2м2В⋅с

Таблица 5. Результаты расчёта косвенных величин по данным таблиц 1 и 4

| T, К | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ux, В | -0,0845 | -0,0840 | -0,0825 | -0,0815 | -0,0805 |
| Rx | -16,9 | -16,8 | -16,5 | -16,3 | -16,1 |
| n, м-3 | 7,14⋅1017 | 7,18⋅1017 | 7,31⋅1017 | 7,40⋅1017 | 7,49⋅1017 |
| μ, м2В·с | 1,37⋅10-2 | 1,26⋅10-2 | 1,16⋅10-2 | 1,08⋅10-2 | 9,84⋅10-3 |

- Расчёт погрешности измерений

Для оценки погрешностей примем:

ΔU=0,001 В,ΔI=1 мкА=1⋅10-6 А.

Для расчётов используем первое значение из таблиц:

U12=1,601 В,  I=1⋅10-3 А,  ∣Ux∣=0,0845 В,  σ=1,56⋅10-3 См,

∣Rx∣=16,9,  n=7,14⋅1017 м-3,  μ=1,37⋅10-2м2В⋅с.

Абсолютные погрешности:

ΔUx=12ΔU)2+(ΔU)2=22ΔU≈7,07⋅10-4 В

Δσ=σ⋅εσ≈1,84⋅10-6 См

ΔRx=∣Rx∣⋅εRx≈0,14

Δn=n⋅εn≈6,02⋅1015 м-3

Δμ=μ⋅εμ≈1,17⋅10-4м2В⋅с

Относительные погрешности:

Для электропроводности:

εσ=ΔII2+ΔUU122=1⋅10-61⋅10-32+0,0011,6012≈1,18⋅10-3≈0,12%

Для постоянной Холла:

εRx=ΔUx∣Ux∣2+ΔII2=7,07⋅10-40,08452+1⋅10-61⋅10-32≈8,43⋅10-3≈0,84%

Для концентрации носителей:

εn=εRx≈0,84%

Для подвижности:

εμ=εσ2+εn2≈8,51⋅10-3≈0,85%

- Графики

Рис. 3 График зависимости lnσ от величины 1/𝑇

- Окончательные результаты

| T, К | σ, См | Ux, В | Rx | n, м-3 | μ, м2В·с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | (1,562±0,002)⋅10-3 | -0,0845±0,0007 | -(16,9±0,14) | (7,14±0,06)⋅1017 | (1,37±0,01)⋅10-2 |
| 310 | (1,447±0,002)⋅10-3 | -0,0840±0,0007 | -(16,8±0,14) | (7,18±0,06)⋅1017 | (1,26±0,01)⋅10-2 |
| 320 | (1,357±0,002)⋅10-3 | -0,0825±0,0007 | -(16,5±0,14) | (7,31±0,06)⋅1017 | (1,16±0,01)⋅10-2 |
| 330 | (1,282±0,002)⋅10-3 | -0,0815±0,0007 | -(16,3±0,14) | (7,40±0,06)⋅1017 | (1,08±0,01)⋅10-2 |
| 340 | (1,184±0,002)⋅10-3 | -0,0805±0,0007 | -(16,1±0,14) | (7,49±0,06)⋅1017 | (0,98±0,01)⋅10-2 |

Вывод

В ходе лабораторной работы был изучен эффект Холла в примесном полупроводнике и освоен метод определения концентрации и подвижности основных носителей тока. По графику зависимости lnσ от 1/T установлено, что в диапазоне температур 300–340К сохраняется один тип проводимости.

Экспериментально исследованы зависимости напряжения Холла Ux от магнитной индукции B, силы тока I и температуры T. Установлено, что зависимости Ux(B) и Ux(I) являются линейными и согласуются с теорией эффекта Холла.

При комнатной температуре получены значения: σ=1,562±0,002⋅10-3  См,  Rx=-16,9±0,14,  n=7,14±0,06⋅10 17  м-3,  μ=(1,37±0,01)⋅10-2  м2В⋅с. Отрицательный знак напряжения Холла показывает, что исследуемый образец является примесным полупроводником n-типа.